附件2

江西省农用连栋温室（含玻璃温室）整体要求及建设规范（试行）

一、整体要求

1.安全性：农用连栋温室（含玻璃温室）整体结构及其所有构件在承受包括恒载、可变载荷等全部设计载荷及可能的载荷组合时，任何构件的危险断面的应力不得超过钢管材料的许用应力，并具有足够的刚度抵抗纵、横方向挠曲、振动和变形，确保安装或维修人员的安全。

2.耐久性：农用连栋温室（含玻璃温室）所有金属材料零部件应采取必要的防腐、防锈措施，骨架构件（包括立柱、拱杆、拉杆等）采用热浸镀锌处理，镀锌层厚度≥45μm，覆盖材料要有足够的使用寿命，主要构件正常使用寿命≥10年。

3.稳定性：农用连栋温室（含玻璃温室）在设计荷载、压力、推力作用下不发生倒塌、倾翻、掀顶的等现象，应保持整体稳定。

4.完整性：农用连栋温室（含玻璃温室）所有零部件应安装完整、牢固。

5.抗风载能力：承受风荷载不小于10级。

6.抗雪载能力：承受雪荷载不低于200mm雪厚。

二、建设规范

### 1.塑料膜连栋温室和外遮阳塑料膜连栋温室的具体要求

| 项目名称 | 塑料膜连栋温室 | 外遮阳塑料膜连栋温室 |
| --- | --- | --- |
| 跨度 | 6m或8m | 6m或8m |
| 主立柱 | ①跨度6m的采用≥60mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管，开间4m； ②跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m; ③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。 | ①跨度6m的采用≥60mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管，开间4m； ②跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m; ③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。 |
| 侧面副立柱 | ①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管； ②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管； ③每个开间不少于2根； ④钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。 | ①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管； ②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管； ③每个开间不少于2根； ④钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。 |
| 端面副立柱 | ①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管； ②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管； ③每个端面不少于4根； ④钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。 | ①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管； ②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管； ③每个端面不少于4根； ④钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。 |
| 拱杆 | ①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.6m； ②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m； ③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。 | ①跨度6m的采用≥Φ25×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.6m； ②跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m； ③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。 |
| 顶部纵向拉杆 | 顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。 | 顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。 |
| 天沟 | 冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。 | 冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。 |
| 肩高 | ≥2m | ≥2m |
| 侧面通风（裙边）高度 | ≥1.2m | ≥1.2m |
| 顶高 | ≤6m | ≤6m |
| 加强杆 | ①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆； ②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆； ③每开间主立柱之间设置支撑杆； ④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。 | ①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆； ②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆； ③每开间主立柱之间设置支撑杆； ④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。 |
| 塑料薄膜 | 防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。 | 防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。 |
| 基础 | 根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。 | 根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm,箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。 |
| 外遮阳 | 无 | 遮阳率70%，外遮阳骨架立柱间距与连栋温室主立柱间距相同，棚顶以上0.5m处，采用不锈钢或尼龙托网线。 |
| 外遮阳架 | 无 | 外遮阳幕梁、立柱采用≥60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管， 材质均不低于碳素结构钢Q235。 |
| 卷膜机构 | 边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。 | 边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。 |

### 2.玻璃温室的具体要求

| 项目名称 | 玻璃温室 |
| --- | --- |
| 主体结构 | 文洛式结构 |
| 附属结构 | 配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、侧开窗（侧移窗）、电气控制系统、风机湿帘降温。 |
| 主立柱 | 采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管。 | 材质应不低于GB/T 700中Q235，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，钢管镀锌层平均厚度≥45μm。 |
| 侧立柱 | 采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管,间距≤2m。 |  |
| 端面立柱 | 采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管。 |  |
| 天沟 | 采用镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm。 | 材质符合GB/T 700，表面镀锌层重量不低于 GB/T 2518中Z275要求。 |
| 肩高 | ≥4m |
| 推拉门 | 采用铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求。 | 符合GB/T 8478等要求。 |
| 覆盖材料 | 采用厚度≥5mm的浮法玻璃,透光率≥90%；厚度≥8mm的阳光板，透光率≥80%。 | 符合GB 11614、JG/T 116、NY/T 1966、GB/T 2680等要求。 |

三、其他要求

1.合格证和标志要求
    农用连栋温室（含玻璃温室）安装完成后，产销企业应提供产品合格证，并在门框上方安装标牌。合格证和标牌内容包括：产品名称、规格型号、生产企业名称及地址、产品编号、建设地点和面积、安装日期等。合格证上应加盖产品合格证专用章。标牌上应有“20××年国家补贴设备”字样，尺寸不小于20×30（cm）。合格证和标牌文字应打印，并保持清晰永久。

2.规格标注

农用连栋温室（含玻璃温室）的主立柱、拱杆、天沟必须打印材料规格参数。其中主立柱规格标注样式为：长*宽*厚（或长×宽×厚），如“120*60*3mm”；拱杆标注样式为：直径*厚（或直径×厚），如“Φ25*1.5mm”；天沟标注样式为：t=厚度，如“t=3mm”。

3.技术资料

农用连栋温室（含玻璃温室）建设完成后，生产企业应给用户提供详尽的技术和安装文件，主要包括产品合格证、安装手册、使用说明书、产品维护保养文件、安装清单、建设图纸、项目区位图。